2013年聚四氟乙烯垫片最新报价 主要技术参数

丁腈橡胶垫片 -20℃~110℃ pn<=16mpa dn15～dn400
氟橡胶垫片 -20℃~200℃ pn<=16mpa dn15～dn400
天然橡胶垫片 -50℃~80℃ pn<=16mpa dn15～dn400
氯丁橡胶垫片 -20℃~100℃ pn<=16mpa dn15～dn400
三元乙丙橡胶垫片 -57℃~176 压力<2.5mpa dn15～dn400
硅橡胶垫片 -100℃~300℃ 压力<3.0mpa dn15～dn400